Технология по устройству защитной пропитки

полиуретановой композицией Элакор-ПУ

Материалы: Элакор-ПУ Грунт (лак) (однокомпонентный).
Назначение: Упрочнение, обеспыливание, герметизация поверхностей.

Основания:

- бетонные и пескоцементные стяжки;

- мозаичный бетон, брекчия;

- бетонная плитка, метлахская плитка (не глянцевая); шифер (ацеид), кирпич.

Для эксплуатации в помещениях и под навесом.

1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 4мас.%.

- Относительная влажность воздуха - не более 80%.

- Температура воздух-основание не менее, чем на 3°С выше точки росы.

- Температура воздуха, основания от минус 30°С до +25°C.

- Температура материала от +10°С.

- Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки – не менее 28сут.

- Наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.

- После отбора материала плотно закрывайте тару с материалом.

- При нанесении не допускайте, чтобы материал собирался в лужи.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

2. Подготовка Основания.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.

Основная задача: открыть поры бетона.

3. Подготовка материала к работе. Грунт готов к работе.

4. Нанесение.
Полиуретановая пропитка «Элакор-ПУ» наносится до насыщения бетонной поверхности,
визуально – до образования равномерного глянца.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить 1-й слой Грунта.
Не допускать, чтобы Грунт собирался в лужи.
Расход в г/м²(до глянца) и количество слоёв для различных поверхностей.

| Поверхности | Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стяжки М50..М80 | 350..400 | 250..350 | 100..150 | 700..900 |
| Стяжки М80..М150 | 350..400 | 200..250 | 100..150 | 650..800 |
| Стяжки М150..М250 | 300..350 | 150..200 | 100..150 | 550..650 |
| Стяжки М250..М350 | 200..250 | 150..200 | 100 | 450..550 |
| Стяжки более М350 | 300 ! * | 100..150 | - | 300* +150 |
| Плитка, Шифер, Кирпич | 200 ! * | 100 | - | 200* +100 |

! * – для Первого слоя использовать модификацию «Грунт-25».

Послойная сушка 4-6ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки – прокрасьте дополнительно.
Послойная сушка 4-6 ч, но не более 24 ч. Плохо пропитанные участки – прокрасьте дополнительно.

Расход Грунта зависит не только от марочной прочности стяжки,
поэтому лучший способ определения расхода – пробное нанесение.

Расход Грунта в зависимости от марочной прочности стяжки и выбора глянцевого слоя.

| Поверхности | Пропитка с глянцевым слоем. * Общий расход, кг/м². | Пропитка БЕЗ глянцевого слоя. Общий расход, кг/м². |
| --- | --- | --- |
| Стяжки М50..М80 | 0,70 – 0,90 | 0,60 – 0,75 |
| Стяжки М80..М150 | 0,65 – 0,80 | 0,55 – 0,65 |
| Стяжки М150..М250 | 0,55 – 0,65 | 0,45 – 0,55 |
| Стяжки М250..М350 | 0,45 – 0,55 | 0,35 – 0,45 |
| Стяжки более М350 | 0,30 - 0,40 | 0,20 – 0,30 |
| Плитка, Шифер, Кирпич | 0,25 – 0,40 | 0,15 – 0,30 |

* Указанные расходы обеспечивают однородный глянец по всей поверхности.

Возможен более экономичный вариант полиуретановой пропитки, для этого просто не наносится последний слой Грунта. Мы называем такой вариант «Пропитка без глянцевого слоя».

Для увеличения защиты возможно нанесение дополнительных слоёв Грунта.

При пропитке с глянцевым слоем бетон полностью закрыт полимером, соответственно:

- Увеличиваются механические характеристики, увеличивается химическая стойкость.

- Срок эксплуатации увеличивается на 2-3 года.

- Пол гораздо легче убирается, моется.

Оценка: поверхность однородная полуглянцевая или глянцевая, поры закрыты.

Для увеличения защиты возможно нанесение дополнительных слоёв Грунта.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ шпатлевка, заделка раковин, трещин и т.п. Используйте Инструкцию «Шпатлевание Бетона».
Внимание! Шпатлевание производится после нанесения слоёв грунта до состояния полного закрытия пор на поверхности бетона.
После шпатлевания затереть (зашлифовать) поверхность для удаления разводов от шпателя. Перед нанесением финишного слоя Грунта поверхность обеспылить.

Через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка

5. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.
При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Средства индивидуальной защиты при работе:

- х/б халаты или костюмы

- обувь на кожаной подошве

- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)

- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.
В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

6. Полезные Советы.

- Для проверки влажности основания: скотчем приклейте квадрат из п/э пленки (ок.40х40см). Если на следующий день с внутренней стороны появилась испарина или основание влажное на ощупь – красить нельзя.

- Если при нанесении материал пузырится: основание – влажное, или наносится слишком толстый слой.

- Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).

- Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски): перед нанесением следующего слоя удалите мусор шпателем или наждачной бумагой средней зернистости.

- При нанесении при отрицательных температурах, должна быть полная уверенность, что бетон не содержит замерзшей воды.

- Нанесение разметки / добавьте в Эмаль наполнитель «БС» (0,3 по объему). Это предотвратит затекание Эмали под трафарет.

28март12