Технология нанесения флюат пропитки Элакор-МБ

Материалы: состав МБ1 Флюат - флюатирующий, состав МБ2 - герметизирующий.

Внимание! Составы поставляются в виде Концентратов.

Назначение.
Увеличение прочности, химической стойкости и обесыливание поверхностей. Защита от высолов.

Поверхности.

- Материалы, изготовленные на основе портландцементов (бетон, песко-цементная стяжка, бетонная плитка, шифер и т.п.); кирпич.

- Кальцийсодержащие минералы (известняк, бут, долимит, мрамор и т.п.)

Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

Флюат пропитка может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности, а также на поверхности без гидроизоляции.
Пропитанная поверхность - паропроницаемая.

1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 7мас.%;

- t-ра воздуха и основания от +5°С;

- относительная влажность – не нормируется.

- Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки не менее 14 суток.

- Нанесение: состав МБ1 Флюат - щетками, состав МБ2 - валиками или кистями.

- Держите тару с материалом плотно закрытой.

2. Подготовка Основания.

2.1. Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко) бетона, слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками. Кирпичную, каменную поверхность - очистить щетками. Основная задача: открыть поры бетона.

2.2. Удалить пыль пылесосом непосредственно перед Обработкой 1.

3. Подготовка материала к работе. Для получения Готовых составов:

- на 1л Концентрата МБ1 - добавить 3л воды, перемешать;

- на 1л Концентрата МБ2 - добавить 1л воды, перемешать.

Расход Готовых составов (разбавленных) на 1 м2

| Поверхность | МБ1 | МБ2 * |
| --- | --- | --- |
| Бетон, пескобетон В17,5 (М200) | 1,0л | 0,3-0,4л (за 2 слоя) |
| Бетон, пескобетон В22,5 (М300) | 0,8л | 0,2-0,3л (за 1-2 слоя) |
| Бетон, пескобетон В25 (М350) и более | 0,6л | 0,15-0,2л (за 1 слой) |
| Известняк (бут) | 0,15-0,25 | 0,2-0,3л (за 1-2 слоя) |
| Мрамор, доломит | 0,05 | 0,1-0,15л (за 1 слой) |
| Мрамор, доломит | 0,15-0,25 | 0,2-0,3л (за 1-2 слоя) |

* - Состав МБ2 наносить до получения однородной глянцевой или полуглянцевой поверхности.

4. Нанесение флюат пропитки.

4.1. Обработка 1.
Наливать Готовый состав МБ1 на поверхность и равномерно распределять щетками.
Через 15-30мин вторично распределять раствор. Следить, чтобы материал не собирался в лужи. Выдержать сутки.

4.2. Обработка 2.
Нанести Готовый состав МБ2 валиками, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).
При необходимости нанести дополнительный слой Состава МБ2. Расход на слой 0.15-0,2л/м2. Послойная сушка 1-1,5ч.

После нанесения: через 1сут – можно ходить;
(При +20°С) через 3 сут – полная механическая нагрузка.

5. После работы. Промыть инструмент водой.

6. Меры безопасности при работе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

7. Элакор-МБ1 и МБ2
Негорючи. Пожаро-, взрывобезопасны.
В составах используются исключительно водные системы.
Не содержат органических растворителей.

09янв12