Технология по устройству защитной пропитки

полимерной композицией Элакор-ПУ

Материалы: Элакор-ПУ Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения.

Применяется для следующих задач:

- пропитки малопористых оснований (более М350),

- глубокой пропитки и максимального упрочнения «обычных оснований»,

- пропитки и упрочнения «слабых оснований» (менее М200).

Основания:

- бетонные и пескоцементные стяжки;

- мозаичный бетон, брекчия;

- бетонная плитка, метлахская плитка (не глянцевая); шифер (ацеид), кирпич.

Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

1. Общие требования, рекомендации.

- Основание может быть влажным, но не мокрым (отсутствие в порах воды).

- Относительная влажность воздуха - не более 90%.

- Температура воздух-основание не менее, чем на 3°С выше точки росы.

- Температура воздуха, основания от +5°С до +25°C.

- Температура материала от +10°С.

- Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки – не менее 14сут.

- Наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.

- После отбора материала плотно закрывайте тару с материалом.

- При нанесении не допускайте, чтобы материал собирался в лужи.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

2. Подготовка Основания.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.
Основная задача: открыть поры бетона.

3. Подготовка материала к работе.
Смешать компоненты Грунт-2К (соотношение 1:1), тщательно перемешать в течение 1мин. дрелью (800-1000об/мин) с миксером.
Внимание! Смешивать порциями, чтобы вырабатывать в течение 1часа!

4. Нанесение.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить 1-й слой Грунта.
Не допускать, чтобы Грунт собирался в лужи.

Расход в г/м² (до глянца) и количество слоёв для различных поверхностей

| Поверхности | Слой 1 | Слой 2 | Слой 3 | Слой 4 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стяжки М150..М250 | 700-800 | 600-700 | 400-450 | 100-150 | 1800-2100 |
| Стяжки М250..М350 | 450-550 | 250-350 | 100..150 | - | 800-1050 |
| Стяжки более М350 | 250-350 | 100-150 | - | - | 350-500 |
| Магнезиальный бетон | 150..200 | 100 | - | - | 250-300 |
| Плитка тротуарная | 200-250 | 100..150 | - | - | 300-400 |
| Шифер (ацеид) | 150-200 | 100 | - | - | 250-300 |

Послойная сушка 4-6ч, но не более 24ч.
Расход Грунта зависит не только от марочной прочности стяжки,
поэтому лучший способ определения расхода – пробное нанесение.

Оценка: поверхность однородная полуглянцевая или глянцевая, поры закрыты.
Через 1сут – пешеходная нагрузка;
через 3сут – полная механическая нагрузка

5. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.
При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Средства индивидуальной защиты при работе:

- х/б халаты или костюмы

- обувь на кожаной подошве

- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)

- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.
В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

6. Полезные Советы.

- Если покрытие отслаивается от основания, значит, основание либо мокрое, либо не до конца обеспылено, либо содержит масло (жир).

- Если при устройстве покрытия на поверхность попал мусор (песчинки, волоски и т.д.), то перед нанесением следующего слоя необходимо удалить его шпателем или наждачной бумагой средней зернистости.

- Нанесение разметки: необходимо добавить в Эмаль наполнитель «БС» (0,3 по объему). Это нужно для предотвращения затекания Эмали под трафарет.

28март11